ESPECIFICACIÓN JUNTA GIBAULT HF P/FCXPVC 100 X 110 MM}

Las dimensiones serán de acuerdo a las Juntas Gibault que figuran en el Catálogo de Piezas  y Aparatos Especiales OSE 1973  y el Catálogo de Piezas Especiales para Redes de PVC OSE 1995.

Las Piezas Especiales de fundición para Redes estarán fabricadas de acuerdo con la Norma ISO 2531 o la recomendación ISO R13, según se trate de fundición dúctil o gris respectivamente.

DE LAS JUNTAS ELASTICAS

Las piezas se suministrarán con los aros de goma correspondientes.

NORMAS DE FABRICACION

A todos los elementos de goma se les exigirá cumplimiento de los requisitos aplicables en base a su geometría establecidos en la Norma UNIT 788:1990 para la clase 50; se admitirá igualmente válido el cumplimiento de dichos requisitos según Norma ISO 4633:2015 para clase 50 u otra equivalente.

Se deberá presentar certificados de ensayos con resultados, estableciendo los métodos de ensayo utilizados y se estudiará la compatibilidad para cada requisito.

Las dimensiones y geometría de las piezas estarán de acuerdo a lo establecido en el Catálogo de Piezas Especiales para Redes de PVC - OSE 1995 y el Catálogo de piezas Especiales y Aparatos OSE 1973.